1.	Plastično deformiranje	2

1.1	Osnove plastičnog deformiranja	2

1.1.1	Deformiranje materijala	2

Nanoanaliza deformiranja	3

Makroanaliza deformiranja	5

Trenje i podmazivanje	8

1.1.2	Oblikovanje plastičnim deformiranjem i primjeri izradaka	8

1.1.3	Materijali za plastično deformiranje	9

1.1.4	Klasifikacija postupaka oblikovanja deformiranjem	10

1.2	Postupci plastičnog deformiranja 3D dijelova	11

1.2.1	Kovanje	11

Slobodno kovanje	12

Kovanje u ukovnjima	14

1.2.2	Valjanje	15

Valjci:	16

Ravno valjanje	17

Proizvodi	18

Valjanje profila	19

1.2.3	Ekstruzija	20

Proizvodi	21

Izrada cijevi	22

Izrada kućišta rakete	23

1.2.4	Provlačenje	23

1.3	Postupci plastičnog deformiranja limova	24

1.3.1	Savijanje	24

1.3.2	Duboko vučenje	25

1.3.3	Istezanje	26

1.3.4	Tiskanje	27

1.3.5	Razdvajanje	27

1.4	Posebni postupci	27

1.4.1	Duboko utiskivanje	27

1.4.2	Utiskivanje navoja i ozubljenja	27

1.4.3	Površinsko valjanje	28

1.5	Procesi plastičnog deformiranja i plastično deformirani izradci	28

1.5.1	Strojevi za 3D plastično deformiranje	28

Kovački strojevi	28

Strojevi za valjanje	30

Strojevi za ekstruziju	31

Strojevi za provlačenje	31

1.5.2	Strojevi za 2D plastično deformiranje	32

Stroj za tiskanje	32

1.5.3	Deformiranje materijala	32

Kovanje	34

Valjanje	36

Ekstrudiranje	37

Provlačenje	37

Savijanje	38

Duboko vučenje	38

1.5.4	Toplinska obrada	38

5.1.3	Usporedba postupaka plastične deformacije	39

5.1.4	Greške plastično deformiranih izradaka	39

Kovanje	39

Ekstruzija	41

Valjanje	42

Literatura	43

# Plastično deformiranje

## Osnove plastičnog deformiranja

Kod postupaka plastičnog deformiranja (skraćeno – deformiranja) izradci se oblikuju promjenama geometrije komada alatom (žig, kalup, matrica) koji izaziva u materijalu naprezanja veća od granice elastičnosti (Re), manja od čvrstoće (Rm). Prema tome, ostaje očuvan kemijski sastav i kontinuitet građe materijala, bez pojava pukotina/lomova. Oblikovanje se odvija pri temperaturama od sobnih (oko 20 °C) sve do visokih (0,75(tt).

Slika S-03.1  Blok shema postupaka plastičnog deformiranja

Prema tome, u proizvodnji izradaka troši se osnovni materijal, mehanički rad, te toplina kod postupaka plastičnog deformiranja pri povišenim temperaturama (topli i vrući postupci). U graničnim slučajevima:

- sav osnovni materijal se iskoristi,

- sav mehanički rad se utroši za deformiranje materijala,

- utroši se sva toplina za grijanje komada do temperature deformiranja.

Optimizacijom tehnološkog procesa može se značajno ubrzati proizvodnja.

| Prednosti | Nedostatci |
| --- | --- |
| Kratko je vrijeme izrade proizvoda – velika produktivnost. Ujednačeni su oblici i dimenzije izradaka. Postižu se visoke kvalitete. Usitnjavaju se i usmjeravaju zrna kristala. Poboljšavaju se mehanička svojstava materijala (čvrstoća, tvrdoća, dinamička izdržljivost). Neznatan je gubitak materijala. Mali je specifični utrošak energije. Postupci se mogu automatizirati i robotizirati. Mali su troškovi proizvodnje. | Buka u pogonu. Visoki troškovi izrade alata. Pri niskim temperaturama je moguća obrada samo komada manjih dimenzija. Pri visokim temperaturama formira se sloj oksida. |

Najstariji zapisi opisuju kovanje zlata na srednjem istoku prije oko 10.000 godina.

### Deformiranje materijala

Mehanička opterećenja izazivaju u materijalu pojavu naprezanja uslijed kojih dolazi do promjena oblika komada – deformiranja. Različite vrste opterećenja izazivaju pojavu različitih vrsta naprezanja i deformacija (S-03.2).

Slika S-03.2  Vrste mehaničkih opterećenja, naprezanja i deformacija

Prema povratnosti oblika opterećenog tijela nakon prestanka opterećenja razlikuju se:

|  | Elastične deformacije – deformirano tijelo po prestanku opterećenja poprima prvobitni oblik i dimenzije. Plastične deformacije – deformirano tijelo po prestanku opterećenja ostaje trajno deformirano. |
| --- | --- |

#### Nanoanaliza deformiranja

##### Elastične deformacije kristalne rešetke

Razmaci između atoma se pri mehaničkom opterećivanju mijenjaju.

Slika S-03.3  Neopterećena i opterećena kristalna rešetka (vlak)

U neopterećenoj kristalnoj rešetci (S-03.3 a) atomi titraju na uzajamnim razmacima koji odgovaraju minimumima potencijalnih energija metalne kemijske veze. Po uspostavljanju opterećenja (b), te sve dok traje opterećenje, unutar kristalne rešetke je prisutno naprezanje – atomi se teže vratiti u stabilne položaje (minimumi potencijalne energije metalne kemijske veze). Ako pri opterećivanju nije premašena granica elastičnosti, nakon prestanka opterećenja atomi se vraćaju u prvobitne položaje ( oblici (dimenzije) kristalnih zrna su prije i nakon opterećenja jednaki.

##### Plastične deformacije kristalne rešetke

Ako se pri opterećivanju premaši granica elastičnosti, nakon prestanka opterećenja atomi se ne mogu vratiti u prvobitne položaje ( oblici (dimenzije) kristalnih zrna trajno su promijenjene. Do promjena prvo dolazi na mjestima grešaka kristalne rešetke u kojima su već prisutna lokalna naprezanja zbog nepravilnosti kristale rešetke (neuravnotežene privlačne/odbojne sile metalne kemijske veze). Gibanje greške bi se moglo usporediti s gibanjem gusjenice:

Prema tome, deformiranje bitno utječe na broj i raspored nepravilnosti kristalne građe.

##### Ravnine klizanja

| Kada opterećenje poraste iznad određene granice dolazi do klizanja uzajamno susjednih slojeva atoma. Ravnine klizanja su paralelne s ravninama najgušćeg pakiranja atoma, te položaji ravnina klizanja ovisi o rasporedima atoma u kristalima. Hoće li započeti klizanje ovisi o vrijednosti smičnog naprezanja kojim je opterećena kristalna ćelija. |  |
| --- | --- |

Klizne su ravnine kod najčešće sretanih tipova kristalnih rešetaka:

| Prostorno centrirana kubična (BCC): (Fe, Cr, Mo, W, V |  | Vrlo teške za obradu deformiranjem: velik broj ravnina klizanja jake sile veza atoma u susjednim ravninama |
| --- | --- | --- |
| Plošno centrirana kubična (FCC): (Fe, Al, Cu, Ni, Pb |  | Lake za obradu deformiranjem: nekoliko ravnina klizanja slabe sile veza atoma u susjednim ravninama |
| Gusto pakirana heksagonalna (HCP): TI, Zn, Mg, Co, Cd |  | Teške za obradu deformiranjem na hladno: jedna ravnina klizanja srednje jake veze atoma susjednih ravnina |

| U kristalnim zrnima ravnine klizanja nisu uniformno orijentirane te na tijek procesa deformacije utječu geometrije kristalnih zrna – zrna izdužena u nekom smjeru povećavaju otpor klizanju te smanjuju deformabilnost u tom smjeru. |  |
| --- | --- |

##### Deformiranje klizanjem i blizančenjem

Dva su mehanizma deformiranja kristalne strukture:

| (a) deformiranje klizanjem | (b) deformiranje blizančenjem |
| --- | --- |

#### Makroanaliza deformiranja

Naprezanje i deformacije se opisuju različitim jednadžbama, ovisno o vrsti opterećenja Na primjer, pri vlaku su naprezanje ((v) i deformacija – istezanje ((v) :

| (v = , N/mm2 | Fv – vlačna sila, N S – površina presjeka okomitog na silu, mm2 |
| --- | --- |
| (v = , % | L0 – duljina bez opterećenja, mm L – duljina pod opterećenjem, mm |

U području elastičnosti vrijedi Hookeov zakon (S-03.4), a konstanta k Hookeova zakona ovisi o prirodi materijala, te obliku i dimenzijama komada.

Slika S-03.4  Elastične deformacije i Hookeov zakon

Ponašanje materijala pri mehaničkom opterećivanju ovisi o mehaničkim karakteristikama materijala koje se određuju provedbom mjerenja/pokusa u laboratorijima za ispitivanje materijala prema usvojenim normama (HRN, EN): s normiranim uzorcima (epruvetama), na normiranim strojevima (kidalicama), po normiranim postupcima (normirana dinamika povećavanja vrijednosti opterećenja). Primjer epruveta i rezultata ispitivanja mehaničkih karakteristika materijala prikazan je na S-03.5.

Zbog jednostavnosti, u praksi se koristi inženjersko naprezanje (u pravilu se opaska o rezultatu izraženom u obliku inženjerskog naprezanja ne navodi i podrazumijeva), koje se izračunava iz aktualne sile F i normiranog, nedeformiranog presjeka epruvete A0 (početni presjek epruvete).

(inženjersko =

Kod vlaka stvarno naprezanje postaje veće od inženjerskog (( > (inženjersko) čim uslijed deformiranja dođe do smanjivanja presjeka epruvete (A < A0 ). S povećavanjem deformacije (sužavanja) presjeka epruvete raste razlika stvarnog i inženjerskog naprezanja.

| U normiranim ispitivanjima mehaničkih karakteristika materijala koriste se različite normirane geometrije epruveta, na primjer: |  |
| --- | --- |

Slika S-03.5  Normirana epruveta i rezultati – vlačno opterećenje

Na slici S-03.6 prikazano je ponašanje materijala pri mehaničkom opterećivanju u područjima elastičnih i plastičnih deformacija. Ilustrirane su: (a) karakteristike materijala i (b) promjene karakteristika materijala s temperaturom. Treba opaziti kako se s povećanjem temperature smanjuje granica tečenja (S-03.6 – T) materijala ( materijal se počine plastično deformirati pri manjim opterećenjima. S povećanjem temperature se povećava i duktilnost materijala. Duktilnost je pokazatelj sposobnosti materijala da se pri vlačnom opterećivanju deformira bez pojave loma (S-03.6 – L). Suprotno tome, krhkost opisuje sklonost materijala pojavi loma pri vlačnom deformiranju (S-03.5 – sivi lijev).

| (a) karakteristike materijala | (b) promjene karakteristika s temperaturom |
| --- | --- |

Slika S-03.6  Ponašanje materijala pri mehaničkom opterećenju

Materijal pogodan za izradu proizvoda plastičnim deformiranjem treba imati nisku granicu tečenja (S-03.5 – T) i visoku duktilnosti.

##### Radna temperatura

Prema radnoj temperaturi (tr) razlikuju se tri područja plastične deformacije:

Hladna deformacija, prema usvojenom dogovoru: tr < 0,3(tt

| Prednosti | Nedostatci |
| --- | --- |
| Ne dolazi do oksidacije metala. Postižu se uže tolerancije. Dobar izgled površine komada. Moguće je postići manje debljine zidova izradaka. Veće su čvrstoće izradaka. Lakše je podmazivanje. | Materijal je male duktilnosti. Velik tlak alata. Velike su sile deformiranja. Potrebna je velika snaga stroja. |

Vruća deformacija, prema usvojenom dogovoru: tr > 0,5(tt

| Prednosti | Nedostatci |
| --- | --- |
| Materijal je velike duktilnosti. Male su sile deformiranja. Postižu se uže tolerancije. | Potrebna je velika količina energije za grijanje komada. Dolazi do oksidacije materijala. Loš izgled površine komada. Postižu se šire tolerancije. |

Kod tople i vruće plastične deformacije razlikuju se dvije vrste postupaka:

    - izotermni postupci – alat je iste temperature kao i komad,

    - neizotermni – alat je daleko niže temperature od komada.

##### Područje obrade plastičnim deformacijama

Pri obradi plastičnom deformacijom, po prestanku opterećenja javlja se povratna elastična deformacija koja se pri razradi postupka izrade komada mora uzeti u obzir.

#### Trenje i podmazivanje

Tijekom procesa deformiranja javlja se trenje između dijelova alata i plastično deformiranog komada, što dovodi do pojave bačvanja.

|  | idealizirano deformiranje |
| --- | --- |
|  | realno deformiranje |

Za grubu orijentaciju, kod plastičnih su deformacija koeficijenti trenja (dinamičko, klizanja):

- hladna: ( = 0,1

- topla: ( = 0,2

- vruća: ( = 0,4 ( 0,5

##### Podmazivanje

Kako bi se smanjio učinak bačvanja provodi se podmazivanje – unosi se mazivo između površina alata i komada. Izbor maziva ovisi o materijalima alata i komada, radnoj temperaturi, načinu unosa i cijeni. Ovisno o temperaturi, koriste se kao maziva:

- hladna/topla: mineralna ulja, masti, sapuni, emulzija ulje/voda, grafit, molibden-disulfid (MoS2), teflon (ovisno o materijalu komada)

- topla i vruća: ulje sa ili bez grafita, stakla, soli

### Oblikovanje plastičnim deformiranjem i primjeri izradaka

Geometrija oblika i površina izratka ovisi o geometriji oblika i površina dijelova alata koji u kontaktu s materijalom izazivaju deformaciju, na primjer, u slučaju kovanja su to dijelovi ukovanja i žiga.

Plastičnom se deformacijom izrađuje vrlo velik broj različitih proizvoda: tračnice, šipke – profili različitih presjeka i dimenzija, limovi i folije, cijevi, žice, različita ambalaža, dijelovi strojeva i vozila (karoserija, zupčanici, kotrljajući ležajevi, osovine, vratila, ventili, …), spojni elementi (zatici, pera, klinovi, zakovice, vijci), alati za obradu odvajanjem strugotine (tokarski noževi, svrdla, glodala), lanci, medalje, kovanice.

Slika S-03.8  Primjeri dijelova izrađenih plastičnom deformacijom

Dimenzije su izradaka od malih – kovanice, kirurška žica, do vrlo veliki velikih – pogonska poluga kotača lokomotive, stajni trap aviona.

### Materijali za plastično deformiranje

U oblikovanju 3D komada postupcima hladnog i toplog plastičnog deformiranja koriste se brojni različiti materijali koji imaju dovoljno veliku duktilnost. To su preije svega materijali na bazi željeza – čelici, te laki i obojeni materijali na bazi aluminija, bakra, magnezija, nikla, titana, (kobalta, niobija, tantala, molibdena, wolframa, berilija).

Za provedbu različitih postupaka plastičnog deformiranja manje ili više su pogodni različiti materijali. Na primjer, za kovanje su pogodni:

|  | Grupa legura | Temperatura kovanja, °C | Talište osnovnog materijala, °C |
| --- | --- | --- | --- |
| najpogodnije |  |  |  |
|  | Aluminij | 400 ÷ 550 | 659 |
|  | Magnezij | 250 ÷ 350 | 650 |
|  | Bakar | 600 ÷ 900 | 1083 |
|  | Ugljični i niskolegirani čelici | 850 ÷ 1150 | 1536 |
|  | Martenzitni nehrđajući čelici | 1100 ÷ 1250 | 1536 |
|  | Maraging čelici | 1100 ÷ 1250 | 1536 |
|  | Austenitni nehrđajući čelici | 1100 ÷ 1250 | 1536 |
|  | Nikal | 1000 ÷ 1150 | 1455 |
|  | Titan | 700 ÷ 950 | 1670 |
|  | Superlegure na bazi željeza | 1050 ÷ 1180 | 1536 |
|  | Superlegure na bazi kobalta | 1180 ÷ 1250 | 1493 |
|  | Niobij | 950 ÷ 1150 | 2468 |
|  | Tantal | 1050 ÷ 1350 | 2996 |
|  | Molibden | 1150 ÷ 1350 | 2620 |
|  | Superlegure na bazi nikla | 1050 ÷ 1200 | 1455 |
|  | Wolfram | 1200 ÷ 1300 | 3390 |
| najnepogodnije |  |  |  |

Prema tome, kod kovanja se na najviše poteškoća nailazi pri kovanju legura aluminija, a najmanje pri kovanju legura volframa.

Za izradu 2D komada plastičnim deformiranjem koriste se prije svega nelegirani i legirani čelici te legure bakra i legure lakih metala – aluminija i titana.

| Materijal | Rm N/mm2 | Re, Rep0,2 N/mm2 | A80 % | Primjer primjene |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nelegirani čelici |
| St 12 | 270 ÷ 410 | max. 280 | 28 | automobilska industrija |
| St 14 | 270 ÷ 350 | max. 225 | 38 | automobilska industrija |
| Feritni kromni čelici |
| X 6 Cr 17 | 450 ÷ 600 | 250 ÷ 270 | 20 | prehrambena industrija, kućanstvo – duboko vučenje |
| X 6 CrTi 12 | 390 ÷ 560 | 200 ÷ 220 | 20 | dijelovi ispuha automobila |
| X 6 CrNb 17 | 450 ÷ 600 | 250 ÷ 260 | 20 | prehrambena industrija – dijelovi koji se zavaruju |
| Legure bakra |
| SF-Cu F 22 | 270 ÷ 350 | max. 160 | 50 | poluproizvodi koji se zavaruju ili leme |
| CuZn 37 Pb 0,5 F 29 | 290 ÷ 370 | max.200 | 50 | duboko vučeni dijelovi |
| CuZn 40 F 34 | min. 340 | max.240 | 43 | pogodni za hladnu i toplu plastičnu deformaciju |
| Legure aluminija |
| AlMg 3 W 19 | 190 ÷ 230 | min. 80 | 20 | prehrambena i automobilska industrija, brodogradnja |
| AlMn 1 F 12 | 120 ÷ 160 | min. 90 | 7 | rashladni uređaji, izmjenjivači topline, krovovi |
| AlCuMg 1 W | max. 215 | max. 140 | 13 | automobilska industrija, zrakoplovi, strojarstvo – profili |
| AlMgSi 1 W | max.150 | max. 85 | 18 | arhitektura, brodogradnja, prehrambena industrija |
| Titan i legure titana |
| Ti 99,8 | 290 ÷ 410 | min. 180 | 30 | oprema kemijske industrije, kirurgija i ortopedija |
| TiAl 6 V4 F 89 | min.890 | min. 820 | 6 | strojarstvo, zrakoplovi i svemirske letjelice, medicina |
| TiAl 5 Sn 2 F79 | min. 790 | min. 760 | 6 | zrakoplovi i svemirske letjelice, spojni dijelovi |

### Klasifikacija postupaka oblikovanja deformiranjem

Uobičajeno je grupirati postupke oblikovanja plastičnim deformiranjem:

Kod postupaka oblikovanja 3 D komada mijenjaju se oblici komada u tri dimenzije, dok se kod oblikovanja limova mijenjaju samo dvije dimenzije.

Dalje se kod ovakvog grupiranja razlikuju postupci:

Postupci se mogu grupirati i prema naprezanjima u zoni oblikovanja:

Najčešće su sretani postupci oblikovanja plastičnim deformiranjem:

Za usvajanje postupka plastičnog deformiranja potrebno je razumijevanje uvjeta koje mora ispuniti proizvod, karakteristika materijala komada, uvjeta koji vladaju u području dodira alat/komad (opterećenja/naprezanja, temperatura, trenje/podmazivanje), mehanike plastičnog deformiranja (tečenja materijala) i funkcioniranja strojeva za plastično deformiranje.

## Postupci plastičnog deformiranja 3D dijelova

### Kovanje

Kod kovanja se plastično deformiranje materijala obavlja kovanjem/prešanjem. Kuju se čelici s wC = 0,05 ( 1,7 % (maseni postotak ugljika).

Prema radnoj temperaturi razlikuju se:

- toplo kovanje – veće temperature (utrošak topline) i manje sile (manji utrošak rada) i

- hladno kovanje – samo za komade malih dimenzija

Optimalna temperatura kovanja ovisi o vrsti čelika (S-2.3). Naime, struktura čelika pri određenoj temperaturi ovisi o sadržaju ugljika – pri nižim temperaturama je stabilna prostorno centrirana kubična rešetka ferita ((Fe, S-2.3), a pri visokim plošno centrirana kubična rešetka austenita ((Fe, S-2.3). Kovkost materijala pogoduje austenitna struktura i u njoj otopljeni ugljik.

Prema načinu provedbe postupka razlikuju se:

| Slobodno kovanje | Kovanje u ukovnjima (kalupi za kovanje) |
| --- | --- |

Slobodno kovanje je namijenjeno pojedinačnoj proizvodnji, a kovanje u ukovnjima serijskoj i masovnoj proizvodnji. Tipični su izraci kovanja osovine vozila, koljenasta vratila i spojne poluge koljenastih vratila sa stapovima motora SUI.

| Kovanjem se dobivaju najpogodnija kombinacija mehaničkih svojstava. Po jetkanju presjeka kovanog izratka uočavaju se linije usmjerenih zrna koje prate konture presjeka, što često značajno povećava čvrstoću materijala u pravcu najvećih radnih naprezanja proizvoda. |  |
| --- | --- |

Pogodna usmjerenost zrna i time dobivena poboljšanja mehaničkih svojstava sreću se samo kod plastično deformiranih komada. Zrna lijevanih komada nisu pogodno usmjerena, a kod obrade odvajanjem strugotine zrna se sijeku i time manje ili više pogoršavaju mehanička svojstva komada.

Nedostaci su kovanja:

- skupi izradci – posljedica visokih troškova izrade alata

- velika zaostala naprezanja – koja se u često remete pri strojnim obradama i izazivaju iskrivljenja kod obrade odvajanjema strugotine.

Kao materijal za kovanje, za manje proizvode, do oko 0,5 t (koljenasta vratila), koriste se valjani profili, a za velike proizvode (brodska osovina) ingoti kružnog ili ovalnog presjeka.

#### Slobodno kovanje

Većina procesa kovanja počinje sa slobodnim kovanjem.

Kod slobodnog kovanja provodi se topla plastična deformacija između ravnih ili oblikovanih površina alata, pri čemu tok metala nije u potpunosti usmjeren. Alati za kovanje se nazivaju: (a) veći i nepokretni – nakovanj te (b) manji i pokretni – čekićem.

U pravilu se materijal postavlja na ravan nepokretan nakovanj, a ravna površina čekića udara po materijalu. Za kovanje se koristi različita oprema od nakovanja i čekića do ogromnih hidrauličkih presa.

Operacije su slobodnog kovanja:

| 1. Sabijanje grede | 2. Iskivanje i raskivanje osovine |
| --- | --- |

| 3. Iskivanje i raskivanje prstena | 4. Probijanje |
| --- | --- |

| 5. Zasijecanje | 6. Savijanje |
| --- | --- |

Karakteristike postupka slobodnog kovanja:

| Dio |  | Postupak |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Materijali | svi | Uvježbanost radnika | A |
| Greške | E* | Vrijeme uhodavanja | sati |
| Oblici | jednostavni | Proizvodnost, kom/(stroj(h) | 1 ( 50 |
| Masa, kg | 0,01 ( 200 000 | Minimalna količina, kom | 1 |
| Minimalni presjek , mm | 5 | Troškovi |  |
| Minimalni promjer otvora, mm | 10 | Oprema | A ( D |
| Detalji površine | E | Alat | E |
|  |  | Rad | A |
|  |  | Završna obrada | A |

* A – maksimalna vrijednost, E – minimalna vrijednost

##### Kovanje s valjcima

Dva su primjera kovanja s valjcima:

##### Kovanje kuglica za kotrljajne ležajeve

Kuglice sa kotrljajne ležajeve mogu se izraditi postupcima kovanja:

| Kovanje s oblikovanim valjcima | Kovanje u ukovnju (nije slobodno kovanje) |
| --- | --- |

#### Kovanje u ukovnjima

Kod kovanja u ukovnjima provodi se topla plastična deformacija u šupljini –zidovi ukovnja se uzajamno približavaju te na kraju u potpunosti obuhvaćaju izradak. Prema tome, preciznost oblika i dimenzija izratka ovise o preciznosti izrade alata. Za postupno oblikovanje izradaka koristi se set ukovanja a u svakom se ukovnju može izraditi velik broj komada.

Kovanjem u ukovnjima izrađuju se velik broj različitih proizvoda:

Razlikuju se:

|  | U otvorenim ukovnjima se oblikuju komadi s vjencom a u zatvorenim ukovnjima komadi bez vjenca. U pogonu se kalupnici predgrijavaju na 250 ÷ 300 °C. |
| --- | --- |

| 1. otvoreni ukovanj | 2. zatvoreni ukovanj |
| --- | --- |

Čvrstoća materijala od kojih se izrađuju ukovnji mora biti veća od najvećeg opterećenja koje se pojavljuje pri kovanju, na radnoj temperaturi. Ukovnji se izrađuju od alatnih i vatrootpornih čelika legiranih Cr, Ni, Mn, Mo, V i W. Oblikuju se: (a) kopirnim glodanjem i potom toplinski obrađuju i (b) elektroerozijskom obradom (erozimat).

- Flash controls the ability to fill the die cavity

- The size of the land controls the friction, which controls the inward force that fills the cavity

- Allows for incoming billet size variation

##### Kovanje u otvorenom ukovnju

U otvorenom se ukovnju kuje, na primjer, ojnica.

Orbitalno kovanje

##### Kovanje u zatvorenom ukovnju

Kovanje glava spojnih elemenata

U zatvorenom se ukovnju kuju glave zakovica i zavrtanja.

Izrada kovanica

Probijanje komada

##### Karakteristike postupka kovanja u ukovnjima:

| Dio |  | Postupak |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Materijali | svi | Uvježbanost radnika | B ( C |
| Greške | D* | Vrijeme uhodavanja | tjedni |
| Oblici | složeni 3D oblici | Proizvodnost, kom/(stroj(h) | 10 ( 300 |
| Masa, kg | 0,01 ( 100 | Minimalna količina, kom | 100 |
| Minimalni presjek , mm | 3 | Troškovi |  |
| Minimalni promjer otvora, mm | 10 | Oprema | A ( B |
| Detalji površine | C | Alat | B ( C |
|  |  | Rad | B ( D |
|  |  | Završna obrada | B ( C |

* A – maksimalna vrijednost, E – minimalna vrijednost

### Valjanje

Kod valjanja se plastično deformiranje materijala obavlja između valjaka koji: (a) zbijaju materijal izazivajući opterećenja veća od granice tečenja materijala i (b) rotirajući transportiraju izradak.

Zbog precizne kontrole oblika i dimenzija proizvoda te velike produktivnosti valjanje je najšire korišteni postupak obrade metala. Brzine su valjanja i do 60 ÷ 70 m/s (250 km/h).

Za valjanje se koriste:

| Ravni valjci | Profilirani valjci |
| --- | --- |

#### Valjci:

  - savijaju poluge i limove oblikujući krive površine

  - mijenjaju zrnastu strukturu lijevanih šipki i limova

  - oblikuju poluge u gotove proizvode kao što su prirubnice, kanali ili željezničke tračnice

  - oblikuju šiljke i vijke na šipkama

  - ispravljaju savijene limove, poluge ili cijevi

  - oblikuju nabore valjanjem

  - oblikuju cijevi valjanjem

  - oblikuju dijelove sa zavojnicom, brže od strojne obrade s pogodnijom građom

  - oblikuju kotrljajne ležaje

#### Ravno valjanje

Za sprječavanje deformiranja valjaka pri velikim naprezanjima izrađuju se valjački stanovi.

Plastično se deformiranje provodi:

- Toplim valjanjem materijale veće čvrstoće, kao što su to čelici, pri čemu treba imati na umu brzo formiranje oksidnog sloja na do crvenog usijanja ugrijanim komadima. Najčešće se koristi za poboljšanje strukture lijevanih ingota u prvom koraku plastične deformacije komada. Koristi se i za izradu poluga okruglog ili šesterokutnog presjeka, I profila, kanala i željezničkih tračnica

- Hladno valjanje materijala manje čvrstoće, kao što s to aluminij i bakar, pri čemu se postižu:

- kvalitetnije površine izradaka i uže tolerancije

- finiju građu izradaka koji su zbog toga veće čvrstoće i tvrdoće te manje duktilnosti

Najčešće se koristi kao sekundarni postupak u oblikovanju izradaka.

#### Proizvodi

Prema debljinama razlikuju se tri vrste plosnatih proizvoda:

  - Ploče – debljine preko 6 mm,

  - Limovi – debljine 6 ÷ 0,01 mm

  - Folije – debljina manjih od 0,001 mm.

#### Valjanje profila

##### Valjanje prstena

##### Valjanje bešavih cijevi

##### Valjanje izradaka prema zadatim specifikacijama

### Ekstruzija

Advantages

Wide variety of shapes

High production rates

Improved microstructure and physical properties

Close tolerances are possible

Economical

Design flexibility

Ekstruzijom se materijal protiskuje kroz matricu kako bi se dobili veoma dugi izradci stalnog oblika i dimenzija poprečnog presjeka.

Razlikuju se hladna, topla i polutopla ekstruzija.

| Ekstruzija | Linije tečenja pri ekstriziji |
| --- | --- |
|  | ravna matrica | stožasta matrica |

Razlikuje se postupci ekstrudiranja:

- direktni naprijed – izradak se giba kroz nepokretnu matricu

- indirektni, unatrag – izradak je nepomičan a giba matrica

- hidraulička ekstruzija – između žiga i ekstrudiranog materijala nalazi se fluid, čime se dobivaju dvije pogodnosti:

- tlak fluida potiskuje ekstrudirani materijal radijalno prema otvoru matrice, čime se olakšava ulaz materijala u otvor

- fluid podmazuje unutarnje stjenke spremnika s ekstrudiranim materijalom, čime se smanjuju sile trenja pri ekstrudiranja

- šuplja ekstrruzija – ekstruzijom se mogu izrađivati cijevi ako se u matrici izvede pogodna prepreka

| Direktna ekstruzija | Indirektna ekstruzija | Hidraulička ekstruzija |
| --- | --- | --- |

| Bočna ekstruzija | Udarna ekstruzija |
| --- | --- |

Za izradu matrica koriste se alatni čelici legirani s Cr, W, Mo i V, te tvrdi metali.

Matrice za željezne materijale

Kalibracijski otvor T-profilne matrice

#### Proizvodi

Proizvodi su ekstruzije različiti profili – šipke, trake i cijevi od obojenih i lakih metala, te čelični profili za specijalne namjene.

Normirani su profili:

#### Izrada cijevi

Cijevi se mogu ekstruzijom izraditi na nekoliko manje ili više sličnih načina.

Za izradu cijevi postavlja kroz žig se provlači vreteno i spaja s krajem žiga te tijekom ekstruzije vreteno giba zajedno sa žigom. Vreteno prolazi kroz matricu te otvor između kalibarskog pojasa i vretena određuje debljinu zidova cijevi.

Jedan od načina koristi šuplju šipku kao materijal.

#### Izrada kućišta rakete

Kod kućišta rakete polazni je materijal lijevana okrugla šipka, od koje se konačni proizvod izrađuje provedbom više koraka plastičnog deformiranja komada.

### Provlačenje

Provlačenjem kroz matricu uglavnom se plastičnom deformacijom:

- smanjuje promjer šipki ili

- smanjuje promjer i/ili debljina zidova bešavnih cijevi

Pri tome se rijetko mijenja i oblik presjeka.

Prema tome, postupku provlačenja uvijek prethode postupci valjanja ili ekstrudiranja.

| Provlačenje kroz atricu | Oblik matrice |
| --- | --- |

U izradi matrica koriste se materijali:

1. manje dimenzije matrica

- visokougljični čelici

- brzorezni čelici

2. srednje dimenzije matrica

- tvrdi metali

3. Velike dimenzije matrica

- dijamantni ulošci

Postupci provlačenja se koriste kada je potrebno postizanje točnijih dimenzija i/ili glatkijih površina proizvoda te kada je presjek proizvoda premalen da bi se mogao ekonomično izraditi nekim drugim postupkom (žice, profili tankih zidova).

Većinom se provodi hladno provlačenje, a izuzeci su u proizvodnji čeličnih boca za plinove te topovskih čahura.

Provlačenje cijevi

Provlačenje boca

## Postupci plastičnog deformiranja limova

### Sječenje

Vrste su sječenja:

#### Fino blankiranje

#### Rotacijsko sječenje

### Savijanje

Savijanje V oblika

Savijanje zaobljenog ruba

Savijanje rastezanjem, kružno savijanje i savijanje cijevi

Profilno savijanje

### Duboko vučenje

Proizvodi

### Istezanje

### Tiskanje

## Posebni postupci

### Duboko utiskivanje

### Utiskivanje navoja i ozubljenja

### Površinsko valjanje

## Procesi plastičnog deformiranja i plastično deformirani izradci

### Strojevi za 3D plastično deformiranje

#### Kovački strojevi

Za kovanje se koriste dvije vrste strojeva:

  - prese – kod presa se na komade djeluje s ogromnim silama ali dovoljno sporo kako bi materijal imao dovoljno vremena za uspostavljanje tečenja i

  - čekići – izvedeni su za podizanje vrlo velikih masa čekića koji se potom pušta da padne

##### Preše

| Hidraulička preša | Mehaničke preše |
| --- | --- |
|  | ekscentar | koljenasta polužna | vretenasta tarna |
| otvoreni ukovanj 125 MN (14 000 t) zatvoreni ukovanj 450 MN (50 000 t) | 2,7 ÷ 107 MN (300 ÷ 14 000 t) | 1,4 ÷ 280 MN (160 ÷ 32 000 t) |

##### Bat

| Prema pogonu razlikuju se batovi sa: 1. mehaničkim pogonom (gravitacijski ili polužni) masa malja je 1,8 ÷ 4,5 t 2. pneumatski ili parni masa malja je 2,25 ÷ 22,5 t |  |
| --- | --- |

#### Strojevi za valjanje

| Valjanje limova | Kontinuirana pruga za valjanje traka šipki i žica |
| --- | --- |

#### Strojevi za ekstruziju

Hidraulička ekstruzijska preša, horizontalna (tlačna sila 6,5 ÷ 150 MN)

#### Strojevi za provlačenje

Stroj za provlačenje šipki i cijevi

### Strojevi za 2D plastično deformiranje

#### Stroj za tiskanje

### Deformiranje materijala

Pri plastičnom deformiranju mijenja se oblik komada, ali se zbog nekompresibilnosti krutine volumen materijala ne mijenja:

V0 = V1 = konstanta

Logaritamski stupanj deformacije najveći je u smjeru djelovanja sile F ((h).

Odnos logaritamskog stupnja deformacije i linearnih deformacija

Odnos logaritamskog stupnja deformacije i volumne deformacije

Brzina deformacije, , s–1 – opisuje promjenu deformacije u jedinici vremena. Ne smije se miješati s brzinom deformiranja koja opisuje pomak alata u jedinici vremena, valata, m/s.

S povećavanjem brzine deformacije mijenja se krivulja ( = f(().

Naprezanje plastičnog tečenja, kf, N/mm2 – naprezanje (vlačno ili tlačno) potrebno za pojavu trajne plastične deformacije (u idealiziranom procesu oblikovanja bez trenja).

kf = Rp,0,2     za jednoosno naprezanje

Rad deformiranja, W, J – kako se tijekom deformiranja mijenja, Rp,0,2 , u proračunima se koristi srednja vrijednost naprezanla plastičnog tečenja, kfm,

| Specifični rad plastične deformacije: |  |
| --- | --- |

Idealni rad plastične deformacije (bez trenja na kontaktnim površinama komada i alata):

Ukupni rad deformiranja:

Stupanj dobrote (stupanj iskoristivosti obrade) u postupcima oblikovanja deformiranjem u hladnom stanju su (f = 0,4 ÷ 0,8.

#### Kovanje

Pri konstrukciji dijela koji se izrađuje kovanjem u ukovnju, te i konstrukciji ukovanja, mora se posvetiti pažnja ravnini dijeljenja, kovačkim nagibima, tolerancijama i dodacima za obradu (kao i kod lijevanja) te minimalnoj debljini kovanja i radijusima zaobljenja. Na primjer:

| Proizvod | Otkivak |
| --- | --- |

Sila kovanja

Sila potrebna za kovanje izradu otkivka ovisi o:

- tlačnoj čvrstoći materijala otkivaka

- površini deformiranog materijal

- temperaturi kovanja

- količini deformacije pri svakom komprimirajućem udaru žiga ili čekića

Proračun je sile kovanja za otkivke složenih oblika kompliciran. Približni je proračun:

Sila se kovanja mijenja tijekom procesa kovanja:

Danas se proračun uglavnom obavlja metodama konačnih elemenata uz računalnu podršku.

Karakteristike su strojeva za kovanje:

Koraci su provedbe procesa kovanja:

- rezanje materijala (pila, plamen, škare)

- čišćenje odreska (mlaz sačme, plamen)

- kod tolog kovanja: provjera zagrijanosti preše, grijanje otkovka i uklanjanje sloja oksida kovanjem

- podmazivanje za smanjivanje trenja, trošenja i razmjene topline (ulje, sapun, grafit MoS2 , staklo)

- oblikovanje otkivka kovanjem

- provjera oblika i dimenzija

- po potrebi, dorada skidanjem strugotine i toplinska obrada

#### Valjanje

| Uvjet plastičnog tečenja | Uvijet valjanja |
| --- | --- |

Naprezanja su u valjcima:

| Smično – tangencijalno | Tlačno – normalno |
| --- | --- |

U valjanom komadu nakon valjanja su prisutna zaostala naprezanja

| Mali valjci i/ili mala redukcija profila | Veliki valjci i/ili velika redukcija profila |
| --- | --- |

#### Ekstrudiranje

Sila ekstrudiranja

#### Provlačenje

Uvijet je plastičnog tečenja pri provlačenju šipki i žice

Parametri su provlačenja:

#### Savijanje

Kao primjer proračuna uzeto je V-savijanje s V-kalupom i V-žigom.

Sila savijanja:

| w/s ( 10 | w/s < 10 |
| --- | --- |

#### Duboko vučenje

Stupnjevi su redukcije kod koraka postupka dubokog vučenja

### Toplinska obrada

- Annealing: remove the effect of cold working for finished product.

- Process annealing: softening for further processing.

- Recovery: 0.3-0.5 Tm, restore ductility without changing grain structure.

- Recrystallization: >0.5 Tm, large dislocation by cold working, high strength, reasonable ductility.

    - Avoid very light cold work (2-4%).

    - Avoid using prolonged time.

### Usporedba postupaka plastične deformacije

### Greške plastično deformiranih izradaka

#### Kovanje

- Fracture -

  - exhausted ductility

  - Intergranular fracture in hot working

- Barreling - Friction

- Solution -

  - limited deformation per step

  - Process anneal between steps

Barreling in compression of a round solid cylindrical specimen (7075-O aluminum) between flat dies. Barreling is caused by interfaces, which retards the free flow of the material.

- Cracking

- End grains

- Laps

- Cold shuts

- Anisotropy

#### Ekstruzija

- Shape error because of different extrusion speed

- Surface cracking

  - Extrusion temperature, friction, extrusion speed is too high.

- Internal cracking

  - Die angle, extrusion ratio, and friction

#### Valjanje

- Waviness

  - Improper roller speeds

- Zipper cracks

  - Too much rolling in center

- Edge cracks

  - Too much rolling on outside

- Alligatoring

  - Too much induced tensile stress in the part, or defects

#### Sječenje

Pri većim zračnostima žig/kalup kod sječenja se javlja nepravilna ravan loma.

## Literatura

- Kolumbić Z., Tomac N.: Materijali – podloge za diskusiju; Sveučilište u Rijeci; Filozofski fakultet, Odsjek za politehniku, Rijeka 2005; http://www.ffri.hr/~zvonimir/.

- Cukor G.: Proizvodne tehnologije; Sveučilište u Rijeci; Tehnički fakultet; http://www.riteh.hr/zav_katd_sluz/zvd_pro_stroj/djelatnici/gcukor_predavanja/, 24.10.2008.

- Dobler H-D., Doll W., Fischer U., Günter W., Heinzler M., Vetter R.: Fachkunde Metall, Europa-Lehrmittel, Haan-Gruiten 2003.